# 铜合金模具材料的电火花加工

作为高循环成形加工用的模具材料，因要求良好的导热性，所以其主要成分是铜，并含有其他微量元素的析出硬化型铜合金，表1为市面上销售的主要铜合金与碳钢（S55G）的物理特性比较：

表1

|  | HR750 铜合金 | HIT75 铜合金 | BeA11 铍青铜 | S55C 碳钢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 /N·mm－2 | 690～880 | 627～637 | 690～780 | 700 |
| 延伸率（%） | 5～10 | 15 | 10～20 | 17 |
| 硬 度（HB） （HRC） | 220～250 18～24 | 180～210 | 15～25 | 8～18 |
| 导热系数 /W·（m·K）－1 | 105～130 | 105.2 | 205～260 | 42 |
| 导电率（%I．A．C．S） | 17 | 15～22 | 45～52 | 10 |
| 热膨胀系数 /K－1 | 14 | 17.9 | 17.6 | 11 |
| 密度/t·m—3 | 8.7 | 8.7 | 8.75 | 7.85 |

(1) 由于铜合金导热系数比S55C等模具钢约高3倍以上，所以作为成形模具使用时能大幅度缩短成形的加工周期；

(2) 硬度与S55C相比基本相等，有的甚至超过；

(3) 拥有良好的耐蚀性。

另一方面尚存在如下的缺点：

  - 电火花加工铜合金的加工速度比碳钢（S55C）低1/2以下，且电极损耗率比钢大一倍以上；

  - 机加工的切削性能或磨削性能比S565C等钢材稍差。

由于在相同的加工条件下，与S55C等钢材相比电火花加工不能获得充分的加工性能，为此需要采取如下的对策：

- 为了减少电极损耗应采取比通常更长些的脉宽（ON）措施；

- 停歇时间（FF）稍微短些；

- 因加工扩大量（超切）比碳钢小，在型腔加工中可采取喷射等手段实施充分的加工液处理。

表2是S55C与HR750两种材质相互对比而设定的具体加工实例。而且，在同样的放电条件下铜合金的表面粗糙度并非像碳钢那样粗。表3是在相同放电条件下H1T75与S55C的表面粗糙度相互比较的数据，由表中可以看出HR750约比S55C细50%。

表2

| 材 质 | HR750 | S55C |
| --- | --- | --- |
|  | ON/μs | FF/μs | Ip /A | ON/μs | FF/μs | Ip /A |
| 粗 加 工 | 380 | 4 | 20 | 250 | 60 | 20 |
|  | 250 | 4 | 15 | 150 | 40 | 15 |
|  | 130 | 4 | 10 | 120 | 40 | 10 |
| 精 加 工 | 100 | 4 | 8 | 120 | 40 | 9 |
|  | 80 | 4 | 6 | 80 | 40 | 6 |
|  | 60 | 4 | 3 | 40 | 40 | 3 |

表3

| 加 工 区 分 | 放 电 条 件 | 表 面 粗 糙 度 Rmax/μm |
| --- | --- | --- |
|  | ON/μs | Ip/A | H1T75 | S55C |
| 粗 加 工 | 210 | 21 | 30 | 45 |
| 半 精 加 工 | 120 | 10 | 20 | 32 |
| 精 加 工 | 20 | 3 | 7 | 12 |

# Text boxes

工

件

材

质

项

目

放

电

条

件

加

工

区

分